# CAPA-072 焊点虚焊闭环报告

CAPA 编号：CAPA-072；来源事件：QE-20260521-001；负责人：王敏；状态：有效性验证中；目标关闭日期：2026-06-15。

| 阶段 | 结论 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 问题描述 | SMT-03 产线 BGA 焊点虚焊率升高至 2.8% | AOI/X-Ray 报告 |
| 临时围堵 | 冻结 WO-260521-017 及前后窗口产品 1,248 件 | MES HOLD-QA 清单 |
| 根因 | 锡膏 MB-7781 冷链记录缺失叠加回流焊温区 5 波动 | 供应商 8D、设备报告 |
| 永久措施 | 增加温度记录器校验、TEMP-05 接头更换、首件 X-Ray | 行动计划 |
| 有效性验证 | 连续 5 批 BGA 虚焊率低于 0.6% | SPC 趋势 |

# 5 Why 根因分析

| Why | 问题 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 为什么出现虚焊？ | 焊点润湿不足，X-Ray 显示空洞和少锡。 |
| 2 | 为什么润湿不足？ | 锡膏活性下降且回流峰值偏低。 |
| 3 | 为什么锡膏活性下降？ | MB-7781 运输温控记录缺失，回温记录不完整。 |
| 4 | 为什么峰值偏低？ | SMT-03 温区 5 接头阻值偏高导致控制偏移。 |
| 5 | 为什么未提前发现？ | 周点检只看停机报警，未纳入趋势偏移预警。 |

# 行动计划

| 行动 | 负责人 | 截止日期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商温控记录器出库扫码 | SQE-刘洋 | 2026-06-01 | 100% 批次可追溯 |
| TEMP-05 接头更换与端子紧固 | 设备-周强 | 2026-05-29 | 连续 7 天无温区漂移 |
| 首件 X-Ray 检验纳入作业指导书 | QE-王敏 | 2026-06-03 | 执行率 100% |
| MES 冻结原因标准化 | 数据专员-何静 | 2026-06-05 | HOLD-QA 原因码上线 |