# SOP-QA-014 焊点虚焊复检与批次冻结流程

文件编号：SOP-QA-014；版本：V3.3；生效日期：2026-05-27；适用工厂：上海一厂 SMT 车间；文件所有者：质量管理部。

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用产品 | 电控模块、传感控制板、高压连接控制板 |
| 适用产线 | SMT-01 至 SMT-06 |
| 关键对象 | QE-20260521-001 / WO-260521-017 / MB-7781 / SMT-03 |
| 保存年限 | 3 年 |

# 1. 目的和范围

本文件规定 BGA 焊点虚焊、空焊、少锡等缺陷被 AOI、X-Ray 或客户退货连续检出后的隔离、复检、根因确认、CAPA 立项、放行审批和记录归档要求。

# 2. 启动条件

| 触发条件 | 阈值 | 处理等级 |
| --- | --- | --- |
| BGA 虚焊率 | 连续 2 小时超过 2.0% | 重大质量异常 |
| 同批次重复缺陷 | 同一锡膏批次涉及 3 个以上工单 | 批次冻结 |
| 回流焊温区偏移 | 温区 5 或 6 偏离中心线超过 5 C | 设备复核 |
| 供应商证据缺失 | 冷链、COA、开封回温记录任一缺失 | 供应商 8D |

# 3. RACI 职责

| 角色 | 职责 | 输出记录 |
| --- | --- | --- |
| 质量工程师 | 创建质量事件、组织 X-Ray 复检、维护证据链 | 复检报告、缺陷判定 |
| 生产主管 | 冻结 WIP、暂停未经确认放行、组织首件复核 | 冻结清单、首件记录 |
| 设备工程师 | 调取炉温曲线、点检 TEMP-05、确认报警阈值 | 设备复核报告 |
| SQE | 向供应商索取 8D、冷链温度和批次 COA | 8D 跟踪台账 |
| 质量经理 | 审批 CAPA 和最终放行 | 放行审批 |

# 4. 判定标准

AOI 判定为疑似虚焊时，必须由 X-Ray 或切片复核确认。BGA 焊点空洞面积超过 IPC-A-610 Class 2 内控阈值 25% 时判定为不合格；同一器件相邻焊点连续异常时按重大缺陷处理。若 AOI 图片、X-Ray 图片、炉温曲线任一证据缺失，不得关闭质量事件。

# 5. 标准处置流程

| 步骤 | 操作 | 时限 | 系统记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MES 冻结同工单、同班次、同锡膏批次和同回流焊窗口产品 | 30 分钟内 | HOLD-QA |
| 2 | 仓库锁定 MB-7781 剩余库存并粘贴红色 HOLD 标签 | 1 小时内 | 库存状态变更 |
| 3 | 质量工程师对前后各 2 小时产品进行 X-Ray 100% 复检 | 4 小时内 | X-Ray 复检报告 |
| 4 | 设备工程师复核 SMT-03 温区 5、6 曲线和 TEMP-05 校准 | 4 小时内 | MNT-RPT |
| 5 | SQE 核对供应商 8D、冷链温度和开封回温记录 | 24 小时内 | 8D 台账 |
| 6 | 质量经理基于证据决定返工、报废、让步或放行 | 48 小时内 | 放行审批 |

# 6. 放行门禁

受影响批次只有在复检合格、供应商证据补齐、设备点检无异常、CAPA 临时围堵完成、质量经理审批完成后才能释放。影响客户订单 SO-8821 时，销售对外交付承诺必须引用质量批准后的替代批次。

# 7. 记录清单

| 记录 | 责任人 | 必填字段 |
| --- | --- | --- |
| AOI 缺陷截图 | 质量工程师 | 缺陷代码、坐标、图片编号 |
| X-Ray 复检记录 | 质量工程师 | 工单、序列号、判定结果 |
| 炉温曲线 | 设备工程师 | 配方、温区、时间窗口 |
| 供应商 8D | SQE | D1-D8 状态、根因、验证结果 |
| CAPA | 质量经理 | 围堵、根因、永久措施、有效性 |